Cahier des charges Schöck Combar®

Barre droite Schöck Combar®

Barre de renforcement côtelée en fibres de verre ECR durable haute-résistance et résine vinylester ; durable, haute-résistance, résistante à la corrosion et aux produits chimiques, neutre électromagnétiquement, facile à usiner.

Mise en œuvre sous forme de barre droite :

Valeur caractéristique de la résistance à long terme (100 ans) : 580 N/mm²

Valeur de calcul de la résistance à long terme (UGT) : 445 N/mm²

Résistance à la traction : >1000 N/mm²

Module de Young : ≥ 60.000 N/mm²

Propriétés d’adhérence comme pour l’acier à béton, valeur maximale de la contrainte d’adhérence : 2,45 N/mm².

Contrôle de la durabilité des bétons fortement alcalins saturés en eau selon le rapport technique « Conception et utilisation de l'armature de polymère renforcée de fibres de verre dans les structures en béton armé » du groupe de travail 9.3 FRP « Armature de béton armé en fibres de verre renforcées pour structures en béton ».

Longueur de livraison standard jusqu'à 14 m, pouvant être raccourcie sur chantier.

Agrément DIBt Z-1.6-238 (Ø 8, 12, 16, 20 en 25 mm)

Schöck Combar® ou équivalent

Diamètre de la barre ... mm (Ø 8, 12, 16, 20, 25 of 32 mm)

Longueur de la barre : ... m

Barre incurvée Schöck Combar®

Renfort incurvé ou support en fibres de verre. Le renfort incurvé est réalisé en usine : les tiges de fibres de verre côtelées non encore trempées sont amenées à la forme requise puis durcies à chaud.

Diamètre de la tige 12, 16 et 20 mm (diamètre du noyau).

Valeur caractéristique de la résistance à long terme (100 ans) : 250 N/mm²

Valeur de calcul de la résistance à long terme (UGT) : 192 N/mm²

Module de Young : ≥ 50.000 N/mm²

Incurver comme pour BSt (acier pour béton) ; dbr ≥ 7 ds ; longueur non incurvée jusqu'à 6,0 m ; dimensions maximales 1,5 x 2,0 m.

Non homologué

Support Schöck Combar® ou équivalent

Diamètre de la barre ... mm (12, 16 ou 20 mm)

Longueur non incurvée : ... m

### Schöck Combar® avec ancrage final servant d'armature de cisaillement

Barre d'armature droite en fibres de verre avec un ou deux ancrages finaux en béton polymère ultra haute-résistance montés en usine.

Diamètre de la barre 12 mm, 16 mm, 20 mm, 25 mm, 32 mm.

Tige avec ancrage final unilatéral afin de réduire la longueur de l'ancrage.

Valeur caractéristique de la force d'ancrage (100 ans) :

Ø 12 mm : 31 kN, soit 274 N/mm² ;

Ø 16 mm : 68 kN, soit 338 N/mm² ;

Ø 20 mm : 85 kN, soit 270 N/mm² ;

Ø 25 mm : 106 kN, soit 216 N/mm² ;

Ø 32mm : 136 kN, soit 169 N/mm² ;

Tige avec ancrage final double face pour le transfert des forces de cisaillement ou comme renfort de perforation.

Contrainte calculée en tant qu'armature de cisaillement pour ancrage complet de l'extrémité en fonction du diamètre jusqu'à 240 N/mm².

Longueur de livraison de 0,30 à 3,5 m.

Barre Schöck Combar® à ancrage final unilatéral ou équivalent

Diamètre de la barre ... mm (Ø (12, 16, 20, 25 32 ou 32 mm)

Longueur de la barre : ... m

Barre Schöck Combar® avec ancrage final double face ou équivalent

Diamètre de la barre ... mm (Ø (12, 16, 20, 25 32 ou 32 mm)

Longueur de la barre : ... m